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Металеві п’ятикомпонентні високоентропійні сплави – новий клас матеріалів [1, 2]. Висока ентропія зміщення у сплаві розглядається як міра ймовірності збереження системи в даному стані. Головна властивість високоентропійних сплавів полягає в формуванні однофазного стабільного термодинамічно стійкого і високоміцного твердого розчину заміщення переважно з ГЦК- або ОЦК-гратками [3]. 
Для дослідження властивостей високоентропійних сплавів треба детально вивчити залежності характеристик структури, що утворюється  в матеріалі, від параметрів процесів деформації та руйнування.
Зливки високоентропійного сплаву CoCrFeNiMn були виплавлені у дуговій печі в атмосфері чистого аргону на мідному поду, що охолоджувався водою. Чистота металів, з яких складається сплав, становила не менше 99,9%. З отриманих зливків електроіскровим методом вирізалися прямокутні зразки розміром 4х4х3,8 мм2 для проведення досліджень. 

Проведені металографічні дослідження виявили дендритну мікроструктуру з середнім розміром гілки дендрита близько 30 мкм. Відпал при температурі 1000 ºС протягом 24 годин призводить до повної гомогенізації та формування зеренної структури з середнім лінійним розміром зерна близько 350 мкм. 
Механічні випробування на стискання дозволяють визначити межу міцності, спираючись на побудовану криву зміцнення. Визначення механічних властивостей проводили на випробувальній машині У-10. Машина обладнана тензометричними силовимірювачами і фотометричними датчиками переміщення, які дозволяють синхронно фіксувати параметри навантаження і деформації на двохкоординатному стані та на ЕОМ. Використовували прямокутні зразки розміром 4(4(3,8 мм3. Зразки розміщували на випробувальному опорному столі, який монтували на рухомій траверсі, і проводили стискання. Всі випробування проводились при кімнатній температурі при двох швидкостях (0,2 мм/хв. і 0,75 мм/хв.) переміщення траверси. Максимальна загрузка варіювалася від 10 до 16 кН. 
Акустична емісія визначалася на багатоканальному комплексі М400. В якості датчика-реєстратора емісії використовували п’єзокерамічний перетворювач з резонансною частотою 180 мГц. 

Показано, що межа текучості сплаву становить 255-260 МПа і майже не залежить від умов деформації. Діаграма стискання сплаву CoCrFeNiMn відповідає діаграмі стискання пластичного матеріалу, тобто матеріал сплющується, але не руйнується. Реєстрація акустичної емісії починається практично відразу після початку навантаження. Максимум активності емісії знаходиться в області напружень значно менших за показник межи текучості. У спектрі сигналів акустичної емісії в початковій частині деформування переважають сигнали високої амплітуди. Ймовірною причиною цих сигналів є двійникування матеріалу.
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