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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШОВКОВИХ ТКАНИН ДЛЯ УРОЧИСТОЇ СУКНІ
Для урочистих суконь дуже важливим є якість тканини, тому, що від неї залежить  не тільки зовнішній вигляд одягу, а й те на скільки комфортно почуває себе людина в ньому. Повинні бути враховані властивості використовуваних шовкових тканин при побудові конструкції лекал даного асортименту, так як кожен матеріал має при експлуатації  певні особливості.
Тому перед текстильною промисловістю стоїть завдання раціонального підбору матеріалів для урочистих суконь з шовкових тканин, з найліпшими експлуатаційними властивостями.
В результаті експерименту досліджені і проаналізовані властивості десяти зразків шовкових тканин. Дослідження дозволяють зробити висновок про те, що сучасний асортимент матеріалів з синтетичних та штучних волокон мають покращені властивості. Виявлено, що тканини даного асортименту вироблені з волокон натуральних, штучних, та синтетичних із додаванням волокон поліуретану. Додавання ниток поліуретану забезпечують тканинам хорошу розтяжність і стійкість до тертя.
Але все ж для проектованої жіночої урочистої сукні було обрано зразок тканини з натурального шовку, з невеликим вмістом ниток поліуретану по утку.
Тканина з волокон натурального шовку по основі і добавленням ниток поліуретану по утку, з поверхневою щільністю Мs=67 г/м², має наступні переваги – гарний зовнішній вигляд, гарну драпірувальність, відношення осьових ліній В/А (0,97), що знаходиться в межах 0,95-1,1 характеризує однакову драпірувальність в двох напрямах; володіє найкращою повітропроникністю 231,4 %, паропроникністю 86,1 г/м² ч, має високі показники гігроскопічності 10,5%, володіє найбільшим водопоглинанням,  найбільша межа міцності при розриві, володіє найменшим коефіцієнтом зминає мості по основі 11%, можна віднести до практично безусадкових тканин (зміна лінійних розмірів по основі й по утоку не більш 1,5%);  До не достатків можна віднести сипучість тканини, виробленим атласним переплетенням, середню стійкість зразків до тертя.
За рахунок аналізу структури й оцінки властивостей використовуваних матеріалів дозволили спроектувати ескіз моделі – сукні жіночої урочистої з шовкової тканини.
Перспективою подальших досліджень є вивчення властивостей нановолокон і на їхній основі розроблених шовкових нанотканин , в галузі текстильної промисловості з метою виготовлення якісного одягу майбутнього.
