Поле пружних напружень крайової дислокаційної петлі в методі функції ГРІНА
Троценко О.Г
Інститут електрофізики і радіаціонних технологій НАН України, 

Харьків, Україна


Припущення про пружну взаємодію між дислокаціями і точковими дефектами (ТД) кристалла виявилось дуже корисним в багатьох задачах теорії радіаційного матеріалознавства. Саме воно, за сучасними уявленнями, є причиною явища радіаційного розпухання опромінених металів та сплавів [1,2], а  також основною рушійною силою мікроструктурної еволюції матеріалу під опроміненням. Ця еволюція проявляється, зокрема, в зародженні та рості дислокаційних петель, які, в свою чергу, призводять до радіаційного зміцнення конструкційних матеріалів ядерних реакторів [3].
Згідно Ешелбі [4] ця взаємодія визначається моделлю ТД і полем пружних напружень, створених петлею в місці розташування ТД. Як правило, точковий дефект розглядається в наближенні центру дилатації. Пружне ж поле дислокації можна визначити двояко. По-перше, можна шукати неоднозначне рішення рівнянь рівноваги в термінах зміщення [5]. По – друге, використати тензорну функцію Гріна (ТФГ) 
[image: image1.wmf]ik

G

 даного пружного середовища, тобто функцію, що визначає зміщення 
[image: image2.wmf]i

u

, створене в необмеженому середовищі, зосередженою на початку координат одиничною силою, спрямованою вздовж осі 
[image: image3.wmf]k

x

.[6,7]. 

В ізотропному наближенні ТФГ добре відома. Тому ціль даного повідомлення  – показати , що використання метода функції Гріна , в найпростішому випадку ізотропного пружного середовища дає такий же результат що й рішення рівняння рівноваги. Розглядається крайова дислокаційна петля, лінія якої має форму окружності,. а вектор Бюргерса перпендикулярній площині петлі. Двома  способами розраховується енергія взаємодії петлі з ТД в моделі центра дилатації в ізотропному наближенні. Перший – це розв’язування рівняння рівноваги. Другий – використання функції Гріна. Чисельно показано, що результати в обох випадках співпадають. Звичайно, фізичний смисл задач, пов’язаних з ізотропним наближенням, умовний, оскільки реальні дислокації в по-суті притаманні кристалам , тобто анізотропним середовищах, однак ілюстративний інтерес вони все ж таки представляють. У випадку пружно-анізотропного середовища регулярний спосіб її побудови був запропонований І.М. Ліфшицем і Л.Н. Розенцвейгом [8]. В роботі [9] у цей спосіб були одержані компоненти ТФГ гексагонального середовища і це дає можливість узагальнити результати метода функцій Гріна на випадок вже реальних реакторних матеріалів (мається, на увазі, передусім цирконій). А от узагальнення на анізотропний випадок розв’язування рівнянь рівноваги уявляється дуже проблематичним. 
.
Список літератури:
1. В.Ф. Зеленский, И.М. Неклюдов, Т.П. Черняева. Радиационные дефекты и распухание металлов  (    Киев: Наукова думка, 1988. ( 296 с 

       2. В.Н. Воеводин, И.М. Неклюдов. Эволюция структурно-фазового состояния и радиационная стойкость конструкционных материалов. ( Киев: Наукова думка, 2006. ( 376 с. 

3. V.I. Dubinko, S.A. Kotrechko, and V.F. Klepikov // Radiat. Eff. Defects Solids. 2009, v. 164, p. 647 
       4. Дж.Эшелби. Континуальная теория дислокаций. Наука, М., 1963. ( 215 с. 

       5. F.Kroupa. Czech. J. Phys. B 10, 284, 1960. 

       6. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теория упругости. Наука, М., 1987. ( 246 с. 

       7. Дж Хирт, И. Лоте. Теория дислокаций. М.: «Атомиздат», 1972, ( 600 с. 

       8. И.М. Лифшиц, Л.Н. Розенцвейг. ЖЭТФ 17, 783 (1947). 
       9. П.Н. Остапчук, О.Г. Троценко Вопросы атомной науки и техники. Серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение». 2014, № 4(92), с. 49-54. 

_1507288392.unknown

_1507288621.unknown

_1507288198.unknown

