Михайличенко И.

МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (часть 2)

Определение электромагнитных параметров для ферромагнитных материалов на высоких частотах осуществляется в соответствии с нижеприведенными методиками. Удельное объемное сопротивление определяется на образцах в виде дисков диаметром 50 мм и высотой 5 мм согласно ГОСТ 6433.2-71. Для измерения объемного электросопротивления применяется устройство, состоящее из трех электродов (высоковольтного, измерительного и охранного), и измерителя сопротивления.

Расчет удельного объемного сопротивления осуществлялся по формуле:

,

где Rv – измеренное объемное сопротивление образца, Ом,

t – средняя толщина образца, м,

- средний диаметр, м, который определялся по формуле

.

где d1 – диаметр измерительного электрода, м,

d2 – внутренний диаметр охранного электрода, м.

Комплексную магнитную проницаемость и диэлектрическую проницаемость определяли методом коаксиального резонатора в соответствии с ГОСТ 12637-67 (рис. 1) на автоматизированной установке.

Рис. 1. Блок – схема установки

___________________________________________________________________

Работа выполнена под руководством к.х.н., доц. Цихановской И. В., к.т.н., ст. преп. Барсовой З. В.