Михайличенко И.
МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (часть 2)

Определение электромагнитных параметров для ферромагнитных материалов на высоких частотах осуществляется в соответствии с нижеприведенными методиками. Удельное объемное сопротивление определяется на образцах в виде дисков диаметром 50 мм и высотой 5 мм согласно ГОСТ 6433.2-71. Для измерения объемного электросопротивления применяется устройство, состоящее из трех электродов (высоковольтного, измерительного и охранного), и измерителя сопротивления.
Расчет удельного объемного сопротивления осуществлялся по формуле:

 ,
где Rv – измеренное объемное сопротивление образца, Ом,
t – средняя толщина образца, м,
  - средний диаметр, м, который определялся по формуле

 .
где d1 – диаметр измерительного электрода, м, 
d2 – внутренний диаметр охранного электрода, м.
Комплексную магнитную проницаемость и диэлектрическую проницаемость определяли методом коаксиального резонатора в соответствии с ГОСТ 12637-67 (рис. 1) на автоматизированной установке.
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 Рис. 1. Блок – схема установки 
___________________________________________________________________
Работа выполнена под руководством к.х.н., доц. Цихановской И. В., к.т.н., ст. преп. Барсовой З. В. 

image1.wmf
t

D

ρ

v

v

4

2

p

R

=


oleObject1.bin

image2.wmf
2

2

1

d

d

D

+

=


oleObject2.bin

image3.png
Fe———
fe—-





