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ПРОБЛЕМИ ШАХТНИХ БАРАБАНІВ
Шахтні барабани і канатоведучі шківи – це головні елементи шахтних підйомних машин. Вони сприймають значні статичні і динамічні навантаження. Надійність роботи шахтної піднімальної машини в значній мірі обумовлена конструкцією барабана.
Шахтні барабани виготовляють, як правило, звареними з листового прокату і нарізкою під канат. В розрізних і біциліндрових підйомних машинах в цілях зменшення зазору від прогину вала між переставним та заклиненим барабаном, їх закріплюють на спеціальній трубі жорсткості.
При роботі шахтних підйомних установок на багатьох барабанах відмічається деформація обичайки.  Це пояснюють наявністю перевантаження або динамічного зусилля і значним зносом футеровки, яка виконує також і розвантаження оболонки барабана. Деформовану обичайку випрямляють за допомогою гідродомкрата і підсилюють установкою додаткових ребер жорсткості.
Скрипіння барабана, яке виникає при роботі підйомної установки, пояснюють послабленням заклепок, розхитуванням швів, зносом або послабленням закріплення болтів лобовини та ступиці. При цьому заклепки, які мають тріщини в головці або в основані, заміняють новими, ослаблені болтові з’єднання роз’ємних частин барабана підтягують або заміняють новими.
Тріщини обичайки мають, як правило, прогресуючий характер, вони значно зменшують міцність всього барабану.
Якщо при товщині обичайки барабана, яка отримана розрахунком на міцність, стійкість не забезпечена, то або збільшують товщину або підсилюють обичайку ребрами чи кільцями жорсткості.
Перший шлях веде до збільшення ваги барабана, а другий, якщо і не збільшує значно вагу, то погіршує технологію виготовлення барабана і його роботу.
Міркування про можливе зменшення ваги барабана при установці ребер жорсткості часто ілюзорні, так як ребра жорсткості утворюють напруження згину в умовах достатньо високої концентрації. Ці моменти не враховуються конструкторами, незважаючи на те, що втомлені тріщини біля кілець жорсткості з’являються дуже часто, про що говорять дослідження роботи барабанів шахтних підйомних машин. 
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