Вплив газового середовища на процеси виникнення збуджених частинок при іонному бомбардуванні титану

Бабич В.М. (доц. Бобков В.В.)

Останнім часом досить активно робляться спроби вирішення проблеми переходу до нових відновлюваних джерел енергії. Одним з можливих рішень цього завдання є воднева енергетика.Серед ключових проблем, що стримують практичне використання водню в цій області, є ефективність його зберігання і транспортування. Для її підвищення, поряд з удосконаленням традиційних технологій, заснованих на компримування і зріджуванні водню, ведеться активний пошук нових матеріалів, здатних запасати водень в компактному зв'язаному стані [1]. Разом з тим, ряд важливих аспектів, що впливають на процеси поглинання водню, зокрема, роль поверхні матеріалів, вивчаються в значно меншому обсязі. Однак, поверхня відіграє визначальну роль в процесах взаємодії твердого тіла з газовою фазою і впливає на весь комплекс проблем, пов'язаних з характеристиками матеріалу-накопичувача водню. Важливим при вивченні сорбційно-десорбційних процесів водню є інформація щодо хімічного складу зовнішніх моношарів поверхні. Поверхня будь-якого металевого матеріалу, в залежності від експериментальних умов, покрита більшою або меншою кількістю хімічних сполук, які суттєво впливають на процеси поглинання водню. Оскільки тип і структура поверхневих з'єднань істотно залежать від газового оточення, в представленій роботі методом іонно-фотонної спектроскопії (ІФC) проведено дослідження впливу газового середовища на розпилення атомарних і іонних частинок в збудженому стані з поверхні металевого титану. Вибір матеріалу обумовлений тим що титан є основою сплавів-накопичувачів водню.

Збудження вибитих частинок здійснювалося в процесі бомбардування іонами Ar+ поверхні титану (енергія 20 кеВ, щільність струму 10 мкА · см-2 , кут падіння іонного пучка 45  Випромінювання збуджених частинок, вибитих з поверхні, реєструвалося і аналізувалося за допомогою фотоелектричної системи, що працює в режимі рахунку окремих імпульсів. Контроль за газовим середовищем здійснювався за допомогою мас-спектрометра МХ-7304.

Виходячи з порівняння спектрів випромінювання збуджених частинок і спектрів газової фази, а також результатів роботи [2], зроблений висновок, що збільшення кількості частинок, розпилених у збудженому стані обумовлено наявністю кисню в газовому середовищі, навколо мішені. Виникнення вторинних збуджених іонів обумовлено, переважно, наявністю в газовій фазі парів води і вуглеводнів. Результати роботи розширюють уявлення про процеси взаємодії газового середовища з поверхнею твердого тіла, що призводять до вибивання іонів в збудженому стані.

1. Sandrock G. Metal hydrides and carbon for Hydrogen Storage / G. Sandrock, G. Thomas // IEA - 2001. -V.12. - P.36- 38.

2. Kerkdijk С. В. Oxygen-dependent photon emission from Ne + bombarded Mg / С. В. Kerkdijk, Roger Kelly // Rad. Eff. -1978. -V. 38, № 1-2. - P. 73-81.