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ФІЗИКО – МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ АВТОМЕХАНІКІВ ПРИ ДІЇ АГРЕСИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

З кожним днем власників авто у країні стає більше. З чим розвивається ремонтний та обслуговуючий сервіс, тому тема цей роботи є дуже актуальною, так як дуже важливо, щоб тканини, з яких зроблений спецодяг для автомеханіків, захищали його від дії агресивної середи.
Майже відсутня інформація про дію паливно-мастильних речовин на фізико-механічні властивості тканин для спеціального одягу автомеханіка.
Метою даної роботи є з’ясувати вплив агресивного середовища на фізико – механічні властивості тканей  призначених для виготовлення спеціального одягу автомеханіка.
Для дослідження структури, механічних та фізичних властивостей вибрані та вивчені 3 зразки тканин бавовняного ассортименту (Ортон арт. 652596, Нортон арт.03с33-КВ та Двунитка арт. 95639). Ці тканини відрізняються поверхневою щільність, видом ткацького переплетення, волокнистим складом.
Тканини пропитувалися протягом 8 годин, тижня та місяця паливо-мастильними матеріалами (ПММ - електролит, тосол, гас, дизель паливо, автоконсервант  «Унікум –Мовіль», неетилованого бензину, гальмівна рідина, масло, ацетон,мастильні речовини)
Для досягнення мети даної роботи були проведенні дослідження стандартними методами у відповідності до державних стандартів (ГОСТ 8978-75, ГОСТ 9733.27-83, ГОСТ 938.11-69, ГОСТ 29104.18-91, ГОСТ 26666.6-89, ГОСТ 26006-83 ) пропитанних та непропитаних зразків тканин ступні зминання, прорубаємость зразків, міцність при роздиранні і при розтягуванні, відносне подовження, стійкість до тертя, сипучості тканин.
За результатими досліджень можна зробити висновки по фізико - механічним властивостям, краще всього використовувати Ортон Арт. 652596 або Нортон Арт. 03с33-КВ.
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