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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ АДСОРБЦИИ
Метод термической десорбции широко используется для изучения процессов адсорбции газов на поверхности твёрдых тел. Сущность метода заключается в следующем. При нагреве твёрдого тела в вакууме происходит освобождение адсорбированных ими частиц. Существует несколько температурных точек, в которых скорость газовыделения происходит через относительные максимумы. Это объясняется тем, что различные максимумы скорости газовыделения соответствуют десорбции молекул, которые связаны с поверхностью определённым образом и имеют различные энергии активации десорбции. Процесс термодесорбции протекает за достаточно короткое время, причём скорость откачки из системы по сравнению со скоростью десорбции пренебрежимо мала, и давление в исследуемой камере монотонно повышается с повышением температуры.
Из экспериментов по термодесорбции можно получить следующую основную физическую информацию о процессах адсорбции в твёрдых телах:
· порядок кинетики процесса десорбции;
· энергию связи адсорбированного вещества или энергию активации десорбции;
· абсолютную величину покрытия поверхности адсорбированными веществами.
Анализ характеристик, получаемых в методе термодесорбции совместно с характеристиками, полученными другими методами, позволяет получать самую разнообразную физико-химическую информацию. При анализе результатов по термодесорбции используется соотношение Аррениуса

,
где n – число молекул, адсорбированных на единице площади поверхности; Eд – энергия активации десорбции; R – универсальная газовая постоянная, 8,31×
×103 Дж·К; x – целое число, описывающее порядок кинетики десорбции.
В экспериментах по десорбции методом вспышки по увеличению давления в вакуумной камере с известным объёмом можно определить число десорбированных молекул, которое определяется степенью заполнения поверхности.


Если имеется информация о скорости изменения температуры, то из уравнения Аррениуса можно получить зависимость от температуры, что определяет кинетику температурной десорбции. График зависимости  от  есть прямая линия с наклоном, определяющая энергию активации десорбции Eд.
Работа выполнена под руководством доц. кафедры ФТОЭ Шкилько А.М.
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