Моделювання та дослідження впливу іонного опромінення 
на цирконій та його сплави
Саліхова І. І. (науковий керівник - доц. канд. фіз.-мат. наук Кіріченко В. Г.)

Метод ядерного гамма-резонансу (ЯГР) або ефект Мессбауера заснований на явищі резонансного поглинання (розсіяння) гамма-квантів у речовині. Інтенсивність гамма-випромінювання при проходженні через поглинач визначається енергією гамма-квантів та енергетичним станом атомів поглинача. Явище взаємодії гамма-квантів з ядрами атомів твердого тіла без віддачі було відкрито Мессбауером в 1958р. Наукове і прикладне значення явища ядерного гамма-резонансу визначається тим, що на його основі можна стежити за виключно малими (порядку 10 - 10еВ ) змінами енергії.[1]
Метою роботи було дослідження впливу іонного опромінення на чистий цирконій та його сплави. 
У даній роботі розглянуто проблеми дослідження металів і сплавів за допомогою ядерно-фізичних методів аналізу структури і фазового складу матеріалів. На основі комп'ютерного моделювання за допомогою пакету програм «TRIM» - впровадження, визначені розподіл іонів заліза в чистому цирконії і в сплавах цирконій - 1% ніобій і 
Zr-0,31 ат.% Fe-0,5 ат.% Nb. На основі експериментальних даних рентгеноструктурного аналізу та месбауерівської спектроскопії конверсійних електронів визначено зміни структури і фазового складу поверхневих шарів потрійних сплавів Zr-Fe-Nb після опромінення іонами заліза з енергією 600 кеВ і дозою опромінення - 1017 см-2. Опромінення іонами Fe4+ при Т = 300 К сплаву Zr-0, 31 ат.% Fe-0,5 ат..% Nb призводить до переходу атомів заліза з кристалічної фази (Zr1-х Nbх)2Fe у фазу (Zr1-х Nbх)Fe2 і в аморфну ​​фазу. [2]
Таким чином, опромінення іонами Fe4+ при Т = 300 К до флюенса 2 • 1021 м-2 сплаву 
Zr - 0,31 ат.%Fe - 0,5 ат.%Nb призводить до зміни фазового складу інтерметалідів в приповерхневому шарі сплавів глибиною до 0,3 мкм. Опромінення супроводжується переходом атомів заліза з кристалічної фази ( Zr1-х Nbх )2Fe (1) у фазу (Zr1-х Nbх)Fe2 (2) і в аморфну ​​фазу. При ізохронному відпалі в діапазоні Т = 370 ( 970 К на опроміненій поверхні сплаву спостерігається зворотний перехід атомів заліза в метастабільну фазу 
(Zr1-х Nbх)2Fe. Починаючи з Т=470 К, на неопроміненої поверхні завершується формування інтерметалічних включень і перехід атомів заліза в стабільну фазу 
(Zr1-х Nbх)Fe2.[3] Зауважимо, що максимальне значення швидкості міграції V частинок інтерметалічних включень в поверхневий шар сплаву складає від 5 • 10-10 до 10-9 м/с, а оцінка рухливості М змінюється в межах 10-12 (10-16 м4/Дж • с. Порівняння цих даних зі значеннями швидкостей міграції границь зерен підтверджує припущення про прискорення процесів перенесення і взаємодії інтерметалічних фаз у поверхневому шарі при радіаційно-стимульованому фазовому перетворенні і переміщенні кордонів зерен.[4]
Список літератури
1. Эффект Мессбауэра / Сб. переводов под ред. Н. А. Бургова, В. А. Скляревского. ― М.: Атомиздат, 1969. ― 438 с.

2. В.Г. Кириченко, П.Л. Руденко, А.И. Снурникова. Модификация нанокристаллических включений интерметаллидов в сплаве Zr - 57Fe при легировании ниобием// Вісник Харківського національного університета. №601. Сер. фізична "Ядра, частинки, поля". Вип.2/22.- 2003.-  С.113-117.

3. Кириченко В.Г. Ядерно-физическое металловедение сплавов циркония/ В.Г. Кириченко, Н.А. Азаренков. - Харьков: Изд-во ХНУ имени В.Н. Каразина. - 2012.- 336 с.
4. В.Г. Кириченко. Влияние облучения на локализованные в поверхностном слое нанокристаллические включения интерметаллидов в сплаве ZrFe57.//Труды XVI Международной конференции по физике радиационных явлений и радиационному материаловедению. 6-11 сентября 2004 Алушта. XVI ICPRP с.101-102.

