Руденко В. С., студент УИПА, г. Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОЦЕССОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

При затворении алюминатов щелочноземельных элементов водой  наблюдается интенсивная химическая адсорбция воды. Сначала образуется коллоидная аморфная фаза, из которой со временем (через 6 ч) начинают выкристаллизовываться микрокристаллы гидроксида бария и гидроалюминатов бария. В дальнейшем наблюдается их активное появление. На поверхности нерастворимых зерен соединений щелочноземельных элементов (НС) образуется поверхностно - активный слой, ускоряющий процессы гидратации за счет химической адсорбции катионов (Ва2+) из раствора. За счет адсорбции молекул воды поверхность этих соединений переходит в коллоидно – дисперсное состояние, и образуются коллоидные гидроксиды анионобразующего элемента. Таким образом, при взаимодействии с водой вяжущих происходит взаимная активация алюминатов бария и НС. Поверхность раздела между НС и продуктами гидратации покрывается гелем, состоящим из гидроксида бария и гидроалюминатов бария. Через сутки кристаллы гидроксида бария частично растворяются, что объясняется поглощением молекул воды во внутрь зерен алюмината бария, которые не подверглись процессу гидратации, и сопровождается диссоциацией гидроксида бария и образованием гидроалюминатов бария.

____________________________________________________________________

Робота виконана під керівництвом к.т.н., ст. викл.  Барсової З. В.