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МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ (часть 1)

Определение магнитных параметров ферромагнитных материалов: коэрцитивной силы и намагниченности проводится в соответствии с приведенными методиками. Коэрцитивную силу определяют на коэрцитиметре с измерительной катушкой, подключённой к баллистическому гальванометру и сдёргиваемой с образца при определении в нём остаточной намагниченности. Испытываемый образец сначала намагничивают практически до насыщения в электромагните или в намагничивающей катушке. Затем через эту катушку с помещённым в неё образцом пропускают постоянный ток, магнитное поле которого размагничивает образец. Ток увеличивают до тех пор, пока намагниченность образца не уменьшится до нуля, что регистрируется индикаторами (нулевыми приборами). По току в катушке, соответствующему состоянию образца с намагниченностью равной нулю, определяют напряжённость размагничивающего поля, т. е. коэрцитивную силу по намагниченности. 
Образец, намагниченный в поле электромагнита, выдергивается из устройства, состоящего из катушки, постоянного магнита, и штока. Шток выполнен из нейзильберовой трубки, внутри которой помещен стальной стержень со стеклянным концом, к которому крепится исследуемый образец. При выдергивании намагниченного образца из измерительной катушки изменяется магнитный поток через ее витки, в результате чего в катушке возникает э.д.с. индукции, пропорциональная намагниченности образца, которая регистрируется микровеберметром типа М-190.
Намагниченность определяется по формуле: σ=сα/m,
где α - сигнал, пропорциональный э.д.с, возникающей в измерительной катушке; 
с - постоянная установки. Для определения постоянной установки проводится калибровка с помощью калибровочного образца (с =452•10-3  Тл•м3/мкВб).
Намагниченности образца определяли по формуле: I =К• ΔФ,
где ΔФ –изменение магнитного потока, мкВб, К – постоянная прибора.
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