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У загальнотехнічній проблемі підвищення надійності та довговічності машин та механізмів важливе місце посідають питання протидії руйнівному зовнішньому впливу, зокрема зношуванню робочих поверхонь. Перспективним варіантом захисту поверхні деталей від зношення є формування функціональних покриттів, які істотно змінюють фізико-механічні властивості матеріалів і мінімізують безповоротні втрати металів і сплавів [1]. 

Найважливішим напрямом є розробка покриттів, стійких проти абразивного зношування. Формування таких покриттів є актуальним для виробів, що експлуатуються в умовах тертя та ерозії, оскільки саме на таке руйнування припадає від 50 до 80% випадків передчасної втрати працездатності деталей машин масового та серійного виробництва.

Важливою функцією зносостійких функціональних покриттів є покращення високотемпературної міцності поверхні підкладинки. Саме для такого завдання розроблялися покриття при виконанні роботи. 

За аналізом літературних даних [2, 3] та результатів попередніх досліджень на кафедрі [4] основою покриття обрано евтектичну композицію Ni-Cr-Si-B, яку модифіковано додаванням дисиліциду молібдену. Головним завданням роботи була оптимізація технології нанесення на молібденові підкладинки евтектичних багатоелементних покриттів складу (50% Ni-Cr-Si-B + 50% MoSi2) та дослідження їхньої дефектності.
Формування покриття здійснювали оплавленням порошкової суміші відповідного складу, яку попередньо наносили на оброблювану поверхню шлікерним способом. Рідиною при виготовленні шлікеру був водний розчин карбометилцелюлози. Оплавлення шлікеру здійснювали при нагріванні зразка прямим пропусканням електричного струму в вакуумі 10-4 мм.рт.ст. в робочій камері установки СШВЭ-1.2,5/25-И2. При нагріванні зразка зі шлікерним шаром до температури ~ 1000 °С активується екзотермічна реакція утворення боридів та силіцидів нікелю [5], хід якої фіксувався візуально. Ця реакція сприяє підвищенню температури та наступному утворенню боридів молібдену – сполук з високими температурами плавлення (2000 - 2200 оС).
Варіювання температурно-часових параметрів відпалу засвідчило, що прийнятною технологією є відпал при 1100 – 1300 оС з нагріванням протягом 20 – 30 с та високотемпературною витримкою до 10 с. Покриття, отримане з суміші порошків Ni-Cr-Si-B та MoSi2 на підкладинці з Mo характеризується низькою дефектністю, мінімальною кількістю мікропор і досить регулярною мікроструктурою.

Порівняння структурних характеристик і властивостей покриттів показали, що високошвидкісне формування покриттів дозволяє з одного боку отримати захисний шар необхідної товщини і властивостей, а з іншого боку запобігає надмірному окрихчуванню матеріалу основи внаслідок утворення боридних фаз. 
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