Тютюн Р.В.

Дослідження турбокомпресора з метою подовження ресурсу

Для багатьох існуючих газотурбокомпресорів (ГТК) існують розроблені моделі витрати ресурсу і накопичений досвід їх застосування в практиці експлуатації. Розробкою подібних моделей зайнято багато відомих газотурбобудівних фірм світу. У той час,  моделі витрати ресурсу, які існують на теперішній час, створювалися для конкретних установок і не можуть бути застосованими поза розглянутими типами ГТК. Розробка методики створення моделей витрати ресурсу є актуальним завданням, рішення якого дозволить більш обгрунтовано управляти експлуатацією газотурбінних енергетичних установок [1].

Метою досліджень є розробка методів продовження ресурсу газотурбокомпресорів відповідно до умов експлуатації їх в газотранспортній системі України. Для досягнення поставленої мети було  проведено аналіз  нормативної документації; виконано теоретичне обгрунтування методу підсумовування ушкоджень і визначення єдиного запасу міцності деталей ГТК-10 і експериментальне визначення характеристик матеріалу, як функції часу, температури і чинників навантаження.

Для визначення залишкового ресурсу лопаток турбіни (як найбільш навантажених елементів ГТК) при термоциклічному навантаженні використовувався метод прогнозування еквівалентного ресурсу деталей ГТК, що знаходяться в умовах тривалої експлуатації.

Для роторів і дисків турбін і компресорів було застосовано методи оцінки залишкового ресурсу, де сумарні ушкодження на різних i - тих режимах визначаються виразом:

,

де Ki — запас міцності;

mi — коефіцієнт нахилу кривої руйнування.

Експериментальне обстеження технічного стану деталей і вузлів ГТК-10 в умовах експлуатації включає неруйнівний контроль металу основних деталей і вузлів з використанням капілярної дефектоскопії; оцінку міри корозійно-ерозійного зносу агрегату; контроль твердості; дослідження структури металу, зняття металографічних реплік; проведення дослідницьких робіт в умовах лабораторії.

У роботі викладена методика повузлового визначення зовнішнього стану деталей і вузлів і структури металу. Метод дає можливість вивчити технічний стан деталі, після чого прийняти рішення про її подальшу експлуатацію або заміну.

Рішення цієї задачі дає можливість забезпечити безпечну експлуатацію газоперекачувальних агрегатів ГТК-10 по їх технічному стану.

ЛІТЕРАТУРА:

- Игуменцев Е.А. Вибродиагностика ГПА на КС «Ромненская». // Игуменцев Е.А., Прокопенко Е.А., Олянич М.В. Вестник Hационального техн. ун-та «ХПИ». — Х., 2010. — Вып. 28: Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. С.543-545.

________________________________________________________________

Робота виконана під керівництвом доц. кафедри ТЕтаЕТ Антоненко Н.С.