Курило Д.О.

РОЗРОБКА ПОРОШКОВОГО ДРОТУ ДЛЯ НАПЛАВЛЕНЯ ВАЛКІВ

Метою роботи є розробка нового складу порошкового дроту для наплавлення валків прокатного устаткування з метою підвищення їхніх службових характеристик.

Останнім часом у зв'язку зі значною інтенсифікацією металургійних процесів, зокрема, у прокатному виробництві, питання підвищення надійності й довговічності деталей придбав особливу актуальність.

Розроблено состав газошлакоутворюючої частини шихти порошкового дроту. Показано, що з погляду стабільності горіння дуги й втрат електродного металу при наплавленні відкритою дугою шихта повинна містити: рутил - 3, 5-4,5%, CaCO3, Na2CO3, K2CO3 – 0, 66-1,0% кожного,

СaF2 - 2, 5-3,5%.

Таблиця 1 – Вплив вмісту компонентів на розмір крапель розплавленого металу

| Компонент | Вміст, % | Кількість крапель, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d = 5 мм | d = 4 мм | d = 3 мм | d = 2 мм | d =1,5 мм |
| CaF2 | 4,5 | 11 | 36 | 33 | 14 | 6 |
| CaF2 | 4,0 | 20 | 35 | 26 | 14 | 5 |
| CaF2 | 3,5 | 24 | 33 | 27 | 11 | 5 |
| CaF2 | 3,0 | 16 | 33 | 31 | 17 | 4 |
| CaF2 | 2,5 | 12 | 37 | 35 | 11 | 5 |
| CaF2 | 2,0 | 22 | 34 | 26 | 14 | 4 |
| CaF2 | 1,5 | 20 | 33 | 29 | 13 | 5 |
| CaF2 | 0,5 | 18 | 23 | 34 | 20 | 5 |
| Карбонати | 1,33 | 24 | 31 | 37 | 13 | 5 |
| Карбонати | 1,0 | 13 | 29 | 34 | 18 | 6 |
| Карбонати | 0,66 | 15 | 32 | 34 | 14 | 5 |
| Карбонати | 0,33 | 13 | 38 | 34 | 12 | 3 |
| TiО2 | 7,0 | 6 | 28 | 43 | 18 | 5 |
| TiО2 | 6,0 | 11 | 29 | 42 | 15 | 5 |
| TiО2 | 5,0 | 13 | 38 | 34 | 12 | 3 |
| TiО2 | 4,0 | 11 | 44 | 30 | 12 | 3 |
| TiО2 | 3,0 | 18 | 40 | 27 | 12 | 3 |

Установлено, що збільшення змісту вуглецю з 0,1% до 0,23% підвищує твердість наплавленого металу у всьому інтервалі температур випробування від 20 до 700°С.

Досліджено вплив молібдену й міді на опірність металу утворенню й розвитку тріщин термічної утоми. Показано, що найкраща термостійкість досягається при змісті молібдені 1,9% і міді 1,2%. Таке сполучення зазначених елементів забезпечує достатню жаростійкість і достатній рівень пластичності металу, що дозволяє зменшити швидкість нагромадження дефектів у структурі металу.

Робота виконана під керівництвом к.т.н., доц. каф. ІТМ та ЗВ Каліна М.А.