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Робота присвячена отриманню пористого оксиду алюмінію в повітряній печі як загальновідомими, так і новими методами виготовлення.

З пористого оксиду алюмінію традиційно виготовляють різні каталізатори, фільтри, мембрани з частковою проникністю, електроди. Останнім часом вони все частіше застосовуються як основа спеціальних фільтрів та ізоляторів, що використовуються в металургії , машинобудуванні, хімічній промисловості та інших галузях.

Відома низка способів, прийнятних та впроваджених у виробництво для отримання пористого оксиду алюмінію, а також отримання α-окису з γ-окису Al2O3 [1]. Аналіз відомостей про властивості поверхні при отриманні оксиду алюмінію та про продукти термічного розкладання беміту [2] дозволив зробити висновок про можливість подрібнення кристалів Al2O3 з використанням насичення вихідного матеріалу вуглецем [3].
Високотемпературне спікання зразків проводили в повітряній печі камерного типу, що зазвичай застосовуються для термообробки металів, відпалу кераміки і для проведення інших термічних процесів з температурою від 500 до 1400 (С в промислових умовах.
Вихідні зразки циліндричної форми отримували методом одновісного осьового холодного пресування при мінімально можливому стисканні (за мінімального тиску, що давав змогу зберігати первинну форму зразків). Після формування зразки обпалювали у високотемпературній повітряної печі з наступними параметрами процесу: швидкість нагріву - 10 (С/хв., температура спікання - 1250 (С з витримкою 3 години і 6 годин.

Експерименти засвідчили, що кінцева щільність матеріалу залежить від початкової щільності та зменшується зі збільшенням початкової пористості, при цьому тривалість витримки при температурі спікання практично не вплинула на кінцеву щільність.
Аналіз мікроструктури отриманих матеріалів проводили методом скануючої електронної мікроскопії. Отримано зображення поверхні зразків.

Аналіз мікроструктури кераміки, отриманої з хлориду алюмінію  AlCl3(H2O. засвідчив, що вона складається з нелінійних стрижнєподібних зерен, які спеклися, середня товщина стрижнів становила 250-300 нм, а довжина - приблизно 2-3 мкм. Кераміка, отримана з нанопорошків Al2O3 спіканням при температурі 1250 (С відрізняється високою пористістю (65%). Для збільшення пористості кераміки необхідно застосувати інші методи формування кераміки або оптимізувати технологічні режими .

Кераміка, що отримана з гідрату окису алюмінію, має більш низькі значення пористості. Середній розмір зерен становить 0,2-1 мкм. Пористість отримана трохи нижча, структура кераміки далека від оптимальної. Оскільки гідрат окису алюмінію є поширеною та відносно дешевою хімічною речовиною, є сенс продовжити оптимізацію технології для отримання оптимальної щільності та пористості спеченої кераміки. Для зменшення вихідної щільності, а також для запобігання рекристалізації зерен Al2O3, у вихідний порошок необхідно додавати і вигоряючі добавки (сажа, графіт, нелеткі вуглеводні) .
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