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НОВІ ПОКАЗНИКИ ТЕРМОМЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Після проведення експериментів на текстильних матеріалах можна одержати термомеханічну криву, як залежність подовження від температури, на якій досить чітко можна побачити межі пружної, високоеластичної,  вязкотекучої деформації (рис.1), експерименти проводились в лабораторії матеріалознавства Української інженерно педагогічної академії.

Рис.1 – Експериментальна термомеханічна крива текстильного матеріалу

Відзначаємо, що етап переходу з пружного до еластичного стану носить не миттєвий характер, а має досить розтягнуту межу. Між тим як раз ця зона визначає параметри майбутньої волого теплової обробки матеріалів. В найкращому випадку матеріал буде характеризуватися деякою середньою температурою переходу в еластичне становище. Між тим, одержані дані ясно доводять, що перехід – це не одно миттєвий акт, а процес, розтягнутий на певний проміжок температур.
Будь-який процес характеризується інтенсивністю його протікання, що математично як правило визначається похідною вихідної величини (подовження) від вхідної величини (температури). Означивши подовження ε, температуру t, похідну для експериментальних даних можна приблизно визначити, як
,
Діаграма, побудована з врахуванням цих даних, має вигляд (Рис.2)
Проаналізуємо зовнішній вигляд функції інтенсивності зростання деформацій. Ззовні вона виглядає, як крива з яскраво вираженим максимумом. На ній досить просто визначити положення максимуму і його величину. Очевидно, що ця величина якимось чином пов’язана з величиною високо еластичних деформацій, що буде показано у подальшому, дійсно справедливо. Досить просто з макроекспериментів визначаються величини початку високо еластичних деформацій t0, температуру, що відповідає максимуму tm, величину максимуму інтенсивності зростання деформацій vm, величину високо еластичної деформації Sm. 

Секція: Технологій та дизайну



Рис.2 – експериментальна залежність інтенсивності зростання подовження від температури

Проаналізуємо зовнішній вигляд функції інтенсивності зростання деформацій. Ззовні вона виглядає, як крива з яскраво вираженим максимумом. На ній досить просто визначити положення максимуму і його величину. Очевидно, що ця величина якимось чином пов’язана з величиною високо еластичних деформацій, що буде показано у подальшому, дійсно справедливо. Досить просто з макроекспериментів визначаються величини початку високо еластичних деформацій t0, температуру, що відповідає максимуму tm, величину максимуму інтенсивності зростання деформацій vm, величину високо еластичної деформації Sm. 
Для впровадження функції запропоновано ввести нормовані показники матеріалу, що визначають його основні термомеханічні властивості: температуру початку процесу еластичної деформації, максимальне значення еластичної деформації, температуру, що відповідає максимуму інтенсивності зростання деформацій. Нові нормовані показники наведені в таблиці.

Нормовані показники еластичного стану матеріалу
	Показник
	температура початку високо еластичних деформацій
	температуру, що відповідає максимуму інтенсивності зростання деформацій
	величина максимуму інтенсивності зростання деформацій
	величина високо еластичної деформації

	Означення
	t0
	tm
	vm
	Sm
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