Термічні випробуання метало-керамічних композитів
у модернізованому пристрої ВУП-5
Усатова О.О. (науковий керівник – 

завідувач лабораторії металографії кафедри МРБФТ Матвієнко Д.С.)

На попередньому етапі роботи було проведено модернізацію пристрою ВУП-5 для реалізації процесів термічної обробки [1]. В результаті проведеної роботи з конструювання вакуумної печі, функціональні можливості установки ВУП-5 доповнилися операцією по високотемпературному нагріванню досліджуваних зразків [2].
На першому етапі отримані технічні характеристики обмежені температурою 1000 (С. Далі для отримання більш високих температур потрібно збільшити число теплових екранів і забезпечити примусове охолодження корпусу печі у вакуумній камері.
При проведенні натурних випробувань печі зразки композитів підкладинка (сталь Х18Н10Т) – покриття (TiN) піддавалися нагріванню до 700 (С у вакуумі і витримці 15, 30 і 45 хвилин. Мікротвердість покриттів вимірювалася до відпалу і після на мікротвердомірі ПМТ-3.
Режими роботи печі і швидкість нагріву – охолодження при витримці 45 хвилин.

	Струм, A
	Напруга, B
	Тиск, торр
	t, (С
	Тривалість нагріву, хвилини.

	10
	0,6
	3×10-2
	14
	0

	15
	1,83
	3×10-2
	50
	7

	20
	2,68
	3×10-2
	273
	15

	20
	2,71
	3×10-2
	700
	22 (витримка 45 хвилин)

	17,6
	2,31
	3×10-2
	700
	67


Режими роботи печі і швидкість нагріву - охолодження при витримці 15 хвилин.
	Струм, A
	Напруга, B
	Тиск, торр
	t, (С
	Тривалість нагріву, хвилини.

	10
	0,55
	3×10-2
	43
	0

	15
	1,28
	3×10-2
	96
	10

	20
	2,28
	3×10-2
	220
	20

	20
	2,73
	3×10-2
	700
	32   (выдержка 15 минут)

	18
	2,34
	3×10-2
	698
	47


Результати, отримані в ході експерименту:

	До відпалу 
	Відпал при 700 (С, витримка15 хв. 
	Відпал при 700 (С, витримка 30 хв. 
	Відпал при 700 (С, витримка45 хв.

	5,6 Hv , ГПа
	4,2 Hv , ГПа
	4,0 Hv , ГПа
	3,7 Hv , ГПа


Вимірювання показують, що мікротвердість нітридних покриттів монотонно знижується в залежності від збільшення часу відпалу, що свідчить про суттєві зміни структурно-фазового стану покриттів, що добре узгоджується з літературними даними [3].

Список літератури
1. Усатова О.О. Модернізація установки ВУП-5М для проведення термічних процесів // Студентська наукова конференція з прикладної фізики «Актуальні проблеми сучасної фізики» до 105-річчя О.І. Ахієзера : тези. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 59-61.

2. М.О. Азарєнков, В.М. Береснев, А.Д. Погребняк, В.И. Фареник. Кирик Г.И. Нанокристаллические и нанокомпозитные покрытия, структура, свойства материалов. // Физическая инженерия поверхности. – 2007. – Т. 5, № 1-2. –  С. 4-27.

3. В.В. Кунченко, А.А. Андреев, Ю.В. Кунченко, Г.Н. Картмазов. CrNx покрытия, полученные вакуумно-дуговым методом // ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. 2004. № 3. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение (85). - С. 87-95.

