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У роботі наведені результати дослідження ефективності реєстрації швидких нейтронів від 239Pu‑Be джерела в широкому діапазоні енергій En ~ 0.025 еВ ÷ 8 MеВ важкими оксидними сцинти​ляторами (Zэфф(50)  CdWO4  (CWO) і Gd2SiO5(GSO) новим методом [1-2], що використовує реєстрацію вторинних продуктів реакції непружного розсіяння швидких нейтронів у тому ж самому сцинтиляторі (Табл.).

Крім того, з метою порівняння, досліджена ефективністьлужно-галоїдного сцинтилятора  6LiI(Eu), виміряна як новим методом, так і з реакції 6Li(n, 4He)3H.
    Таблиця 

	Сцинтилятор
	Zeff
	Ефективність, %

(Швидкі нейтрони)
	Ефективність, %

(Теплові нейтрони)

	CWO,   (239Pu-Be) 
	66
	42
	67

	GSO  (Cf-252)
	59
	46
	65

	LiI(Eu)
	52
	25
	90

	6LiI(Eu), реакція  6Li(n’()T
	52
	0.25
	93


Значення ефективностей реєстрації швидких нейтронівдосягають величин ~ 40–45 %. Експериментальні дослід​ження і оцінки, проведені по статистичній моделі ядерних реакцій, вказують на те, що найбільш вірогідним механізмом, від​повідальним за високу ефективність реє​страції швидких нейтронів оксидними сцинтиляторами, являється реакція непружного  розсіяння (n, n'γ). 

Результати досліджень вказують на можливість створення  високо​ефектив​них  детекторів нейтронних і змішаних гамма-нейтронних потоків, в яких енергія швидких нейтронів безпосередньо, без проміжних конверторів, перетворюється на енергію гамма-квантів (електронів), реєструється одним і тим же сцинтилятором без додаткової комутації в детекторній частині. 

Використання нових високо​ефектив​них  детекторів нейтронних і змішаних гамма-нейтронних потоківдозволяє зменшити габарити, підвищити чутливість систем кон​тролю несанкціонованого провозу ядерних  матеріалів  поділу  і радіоактивних речовин. 
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