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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИ ГИДРАТАЦИИ И ТВЕРДЕНИИ ВЯЖУЩИХ

Результаты рентгенографических исследований продуктов гидратации состава 50% ВаAl2О4 и 50% BaFe12O19 на 1, 7 и 28 сутки согласуются с литературными данными, подтверждают приведенные механизмы гидратации и фазовый состав продуктов твердения. Рентгенографические исследования продуктов гидратации гексаферритабриевого вяжущего показывают, что в процессе твердения образуются гидроалюминаты различной основности и гидроксид алюминия.
Как видно из приведенных рентгенограмм основными фазами продуктов твердения являются: в возрасте 1 сутки ВаAl2О4, ВаAl2О4·6Н2О, ВаAl2О4·7Н2О, Ва2Al2О5·5Н2О, BaO·6Fe2O3. На 7 сутки ВаAl2О4, ВаAl2О4·6Н2О, ВаAl2О4·7Н2О, Ва2Al2О5·5Н2О, BaO·6Fe2O3. На 28 сутки ВаAl2О4, ВаAl2О4·6Н2О, ВаAl2О4·7Н2О, Ва2Al2О5·5Н2О, BaO·6Fe2O3.
В процессе твердения гексаферритбариевого вяжущего дифракционные максимумы гексаферрита бария практически не изменяются, что свидетельствует о неизменности кристаллической структуры этого соединения в процессе твердения. 
Проведены термографические исследования продуктов гидратации вяжущего (рис. 4.12.). На кривых ДТА после 1, 7 и 28 суток твердения наблюдается эндотермический эффект при температуре 120°С, связанный с удалением механически связанной воды (физической воды). При температуре 210°С, наблюдается эндотермический эффект, соответствующий удалению воды кристаллизационной (химической воды). Процессы обезвоживания гидроалюминатов бария носят ступенчатый характер. Процесс дегидратации (разложения гидроалюминатов бария) ВаAl2О4·6Н2О и ВаAl2О4·7Н2О заканчивается переходом их в ВаAl2О4·Н2О. По мере твердения вяжущего этот эффект нарастает и достигает максимума к 28 суткам твердения. При температуре 250-280°С наблюдается эндотермический эффект, соответствующий частичному разложению гидроксида алюминия. При температуре 300-310°С наблюдается дегидратация исследуемого вяжущего и разложение гидроалюмината бария. При 490°С наблюдается эндотермический эффект, характеризующий процесс окончательной дегидратации гидроксида алюминия.
При температуре 720-730°С и 800-820°С экзотермический эффект, сопровождающийся переходом гелеобразной части продуктов гидратации в кристаллическую форму: гидроалюмината бария в алюминат бария и рекристаллизацией алюмината бария. Данный эффект нарастает по мере твердения вяжущего и достигает максимума к 28 суткам твердения.
Результаты ИК исследования гидратированного гексаферритбариевого вяжущего ИК – спектры представляют собой результат наложения полос поглощения составляющих вяжущее фаз. Данные подтверждают образование коллоидных гидроксидов на поверхности гексаферрита бария.
