фазові ПЕРЕТВОРЕННЯ плавлення - кристалізація у нанорозмірних багатошарових плівках Bi-Ge

Хілько Д.І. 

(пров. наук. співр. Богатиренко С.І.)
До теперішнього часу є багато даних по дослідженню фазових перетворень плавлення-кристалізація для вільних частинок або тонких плівок великої кількості металів, що знаходяться, як правило, на аморфних не взаємодіючих підкладках. Для бінарних систем таких даних значно менше, особливо в області малих розмірів. Це пов’язано з тим, що при переході до нанорозмірних об'єктів, в силу їх величезної чутливості до домішок різного роду, достовірну інформацію, за деяким винятком, дають лише in situ методи, тобто методи, в яких формування і дослідження нанооб'єктів відбувається в єдиному циклі. 
У роботі [1] для дослідження температур фазових перетворень плавлення - кристалізація в системах з різним типом взаємодії було запропоновано новий метод, що базується на використанні кварцового резонатору. Резонатор одночасно являється і підкладкою для плівкових систем і датчиком утворення рідкої фази у досліджуваній системі. Саме такий метод було використано для з’ясування впливу розмірного фактору на температури фазових перетворень плавлення - кристалізація у системі метал - напівпровідник.
У якості модельних систем були обрані бінарні шаруваті плівки Bi-Ge з різним співвідношенням товщини компонентів. Досліджувані зразки отримувалися шляхом послідовної конденсації компонентів у вакуумі 1·10-7 мм рт. ст, який створювався за допомогою турбомолекулярного насосу. Потім без порушення вакууму у циклах нагрівання - охолодження за допомогою спеціального програмно - апаратного комплексу відслідковувалися значення основних характеристик кварцу (резонансна частота та амплітуда коливань, добротність). По різкій зміні даних характеристик визначалися температури фазових перетворень плавлення - кристалізація. У результаті проведених досліджень показано ефективність нового методу, для дослідження впливу розміру на температури фазових перетворень плавлення-кристалізація. Побудовано розмірні залежності температур плавлення і кристалізації в зазначених плівках в широкому діапазоні характерних товщини, а саме 5,7 - 50 нм. Показано, що температури плавлення та кристалізації є розмірозалежними величинами та суттєво знижуються при зменшенні характерної товщини системи. Результати дослідження розмірної залежності температур фазових переходів плавлення-кристалізація в шаруватих системах Bi-Ge узагальнені на рис.1.

[image: image1.jpg]300
250
200

o .

150

100

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
N, HM




Рис. 1 - Розмірна залежність температур плавлення ТЕ (■) та кристалізації Tg (□) в шаруватій плівковій системі Bi-Ge, побудована в результаті дослідження. ●,○ – відповідають температурам плавлення і кристалізації макроскопічних зразків.

1. M.M. Kolendovskii, S.I. Bogatyrenko, A.P. Kryshtal, N.T. Gladkikh, Piezoquartz resonator as an in situ method for studying the phase transitions in thin metal and alloy films, Technical Physics, 2012, 57(6), p 849-855.
