Зимина М. В.

О СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НЕПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Неподвижные соединения или соединения с натягом широко применяются в  различных механизмах и узлах полиграфического оборудования. Особую актуальность в современных условиях приобретают вопросы повышения прочности, долговечности изделий с одновременным  уменьшением габаритов и металлоёмкости, а также повышением технологичности их конструкций. Сочетание этих требований приводит к необходимости постоянных поисков новых методов и технологических приёмов создания таких соединений. Наиболее перспективным направлением является сборка соединений с термовоздействием на одну из сопрягаемых деталей с использованием различных видов промежуточных сред  (покрытий)  в зоне контакта.

С точки зрения температурного воздействия на одну из сопрягаемых деталей, для обеспечения сборки деталей неподвижных соединений с временным зазором более приемлемым является тепловой метод, позволяющий осуществлять нагрев охватывающей детали в более широком диапазоне температур по сравнению с охлаждением охватываемой. Кроме того, при тепловом методе представляется возможность более эффективно использовать в качестве покрытий охватываемой детали специальные композитные смеси из мелкодисперсных металлических порошков, а также покрытий на основе раствора жидкого стекла.

Наличие указанных видов покрытий является одним из главных резервов  увеличения прочности и качества соединений с натягом, собираемых тепловым методом. При этом во многих случаях представляется возможность исключить в соединениях шпоночные, шлицевые и другие скрепляющие элементы, что существенно повышает технологичность конструкций узлов. Наряду с увеличением прочности покрытия на основе композитных смесей способствуют значительному снижению активности фреттинг – коррозии, что приводит к повышению долговечности эксплуатации узлов неподвижных соединений.

В качестве материалов композитной смеси использовались мелкодисперсные порошки меди, алюминия, олова в определенном соотношении, а связующим материалом применялся технический глицерин. Нанесение такого покрытия на вал осуществлялось непосредственно перед сборкой его с нагретой охватывающей деталью до температуры 280 - 350С.

Особенностью предложенных покрытий является отсутствие повреждений посадочных поверхностей сопряженных деталей при разборке распрессовкой, что обеспечивает многократное их использование. Для создания особо прочных соединений с натягом, практически не допускающих относительного сдвига деталей и выполняемых простым технологическим приемом в качестве покрытия охватываемой детали может быть использован раствор жидкого стекла, обладающий после застывания высоким коэффициентом трения.

__________________________________________________________________

Работа выполнена под руководством доц. каф. ПП и КГ Святухи А.А.