Александров О.В., Цихановська І.В., Гонтар Т.Б.  УІПА, м. Харків

ВИЗНАЧЕННЯ СЕДИМЕНТАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ЛІПІДО – МА

ГНЕТИТОВИХ СУСПЕНЗІЙ (частина 2)

Оптинчі методи можна розділити на декілька груп.

- Вимірювання форми індикатриси розсіяного частинками світла. В класичних роботах з теорії дифракції [1] показано, що індикатриса розсіяння світла малими частинками має пелюстковий характер, і кутова ширина першого пелюстка φ залежить від співвідношення між розміром частинок r і довжиною хвилі випромінювання λ:

,

де Q – коефіцієнт, який залежить від комплексного показника заломлення матеріалу частинки m. В роботі [1] описана експериментальна реалізація такого методу. Для підвищення точності вимірюються також параметри поляризації розсіяного випромінювання.

Недоліками методу є трудомісткість вимірювання форми індикатриси розсіяння і необхідність знати показник заломлення m. Крім того, метод не можна застосувати для вимірювання розмірів наночастинок, бо ширина першого пелюстка індикатриси стає дуже великою, більшою 90о, і точність вимірювань значно зменшується.

- Метод динамічного розсіяння світла. В основі цього методу лежить вимірювання флуктуацій інтенсивності розсіяного частинками світла, обумовлені броунівським рухом частинок [1]. Метод дозволяє вимірювати розміри наночастинок. Для мікрочастинок він непридатний, бо вони, на відміну від наночастинок, осідають на дно кювети, в якій знаходиться суспензія.

Недоліками методу є складність експериментального устаткування, яке повинне дати можливість вимірювати дуже малі інтенсивності розсіяного світла і неможливість вимірювання розмірів мікрочастинок.

- Спектрофотометричний метод. Метод базується на вимірюванні коефіцієнту послаблення світла α системою частинок (суспензією, емульсією) [1]. В експерименті вимірюєтьсязалежність коефіцієнта пропускання кювети з частинками від довжини хвилі світла і аналізі цієї залежності. Потім в теоретичній залежності α(λ), відомій з теорії дифракції, підбираються такі значення розміру частинок r, показника заломлення m та концентрації частинок N, щоб ця залежність найкращим чином проходила через експериментальні точки. В цьому – найбільша трудність обробки даних. Нижче буде описано підхід до розв’язання задачі, який застосували автори.

Література

1. Ван де Хюлст Г. Рассеяние света малыми частицами. – М.: ИЛ, 1961. – 536 с.