Високоефективний детектор швидких нейтронів на основі оксидних сцинтиляторів

Шестаков О. І. (науковий керівник: к. ф.- м. н. Онищенко Г. М.)

В даний час для виявлення ядерных матеріалів, що діляться, найбільш широко використовуються гелієві лічильники (He-3) з сповільнювачем. У зв’язку з низькою ефективністю  сповільнювання швидких нейтронів (ШН) результуюча ефективність реєстрації  (ЕР) лічильника не перевищує 5-7%, що призводить до різкого збільшення габаритів та ваги  детектора. Результати вимірювань [1,2] та моделювання [3] гамма-випромінювання з реакції (n, n `γ) на ядрах сцинтиляторів оксидного типу показали високу (~ 40-60%) ефективність реєстрації ШН. Таким чином, детектор, побудований на принципі внутрішньої реєстрації γ-випромінювання з реакції (n, n`γ) на ядрах сцинтилятора, може служити малогабаритною альтернативою He-3 детектору швидких нейтронів.

Незважаючи на те, що важкі оксидні сцинтилятори мають перетин (n, n`γ) розсіювання близько ~ 1-2 барн [1], вибір діапазону реєстрації γ-квантів (20-300 кеВ), врахування миттєвих γ-квантів з реакції (n, γ), електронів внутрішньої конверсії, дозволили отримати істотно вищу ефективність реєстрації. У разі застосування детектора в системах виявлення, одночасна реєстрація цим же детектором ще й супутніх γ-квантів (детектор не містить свинцевий екран, це режим ШН + гамма) також сприяє підвищенню ефективності реєстрації.

Принцип роботи детектора заснований на реєстрації γ-квантів з реакції (n, n `γ) [2] на ядрах сцинтилятора ZWO, GSO, BGO, CWO і т.д. В експериментах по вимірюванню ЕР було враховано вплив супутніх γ-квантів, розсіяних теплових та швидких нейтронів. Екран з окису гадолінію застосовувався для захисту від розсіяних теплових нейтронів. Свинцевий екран (50 мм) для захисту від супутнього γ-випромінювання джерела нейтронів, розташовується між джерелом і детектором.

У режимі реєстрації ШН свинцевий екран необхідний. У режимі реєстрації ШН + гамма свинцевий екран усувається. Також можлива добавка пластикового сповільнювача незначної товщини (~ 1 см), що сприяє підвищенню чутливості n-γ детектора.

Детектор реєструє γ-випромінювання з реакції (n, n`γ) в діапазоні енергій від 20 кеВ до 300 кеВ і вище. Ефективність реєстрації, в ході проведених вимірювань [3], оксидним сцинтилятором ZnWO4 складає ~ 43% для 239Pu-Be джерела і ~ 64% для джерела 252Cf.

У роботі були виконані порівняльні вимірювання ефективності реєстрації ШН сцинтиляторами 6LiI(Eu), 7LiI(Eu). Виміряна ефективність склала ~25%.

Таким чином, використання сцинтиляційного детектора ШН нового типу в режимі одночасної реєстрації γ-нейтронного віпромінювання в інспекційних малогабаритних системах дозволить істотно (~ в 5-6 разів та більше) збільшити чутливість систем контролю  радіоактивних матеріалів, що діляться, знизити приблизно на порядок габарити і вагу детекторів з збереженням колишніх параметрів.

- Список літератури:

- 1. Grinyov B.V., Ryzhikov V.D., Nagornaya L.L., Onyshchenko G.M., Piven’ L.A., Lysetska E.K. and Pochet Т. "The use of fast and thermal neutron detectors based on oxide scintillators in inspection systems for prevention of illegal transportation of radioactive substances", IEEE TNS, V. 57, N.5,  p.2747, 2010.

- 2. Grinyov B.V., Ryzhikov V.D., Nagornaya L.L., Onyshchenko G.M., Piven’ L.A.. Method of detection of fast neutrons. Patent of  USA. US 8.058.624 B2. Data of patent: 2011, 15 November.

3. M. Anelli, G. Battistoni, S. Bertolucci et al., “Measurement and simulation of the neutron response and detection efficiency of Pb-scintillating fiber calorimeter”, NIM, A(580), p.368-372, 2007.